Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Dodávka kelímků pro vícenásobné použití – II.“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry jednotlivých typů kelímků. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastový kelímek s klipem, objem 0,5 litru |
| Výška | 160 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 90 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 62 | mm |  |
| Váha | v rozmezí 55,2 – 57,9 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,5 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,5 l; 0,4 l; 0,3 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP/Mosten MT 230 | ANO |  |
| Transparentní barva (bezbarvý) | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Plnobarevný fotorealistický flexotisk - IML - laminovaná dvouvrstvá folie (barevný potisk mezi foliemi) - splňující nároky pro potisk výrobků určených k přímému styku s potravinami | ANO | -- |  |
| Rozměr potisku | 237 x 174 | mm |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastový kelímek s klipem, objem 0,3 litru |
| Výška | 134 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 76 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 53 | mm |  |
| Váha | v rozmezí 36,26 – 36,38 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,3 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,3 l; 0,2 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP/Mosten MT 230 | ANO |  |
| Transparentní barva (bezbarvý) | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Plnobarevný fotorealistický flexotisk - IML - laminovaná dvouvrstvá folie (barevný potisk mezi foliemi) - splňující nároky pro potisk výrobků určených k přímému styku s potravinami | ANO | -- |  |
| Rozměr potisku | 202 x 146 | mm |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastový kelímek s klipem, objem 0,25 litru |
| Výška | 125 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 70 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 49 | mm |  |
| Váha | v rozmezí 31,92 – 31,97 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,4 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,25 l; 0,2 l; 0,1 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP/Mosten MT 230 | ANO |  |
| Transparentní barva (bezbarvý) | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Bez potisku | ANO | -- |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastový kelímek s klipem, objem 0,2 litru |
| Výška | 95 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 82,6 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 53 | mm |  |
| Váha | v rozmezí 33,2 – 33,6 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,7 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,2 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP/Mosten MT 230 | ANO |  |
| Barva - béžová - použité barvy vyhovují požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Rotační sítotisk - jednobarevný potisk s horní ochrannou PU transparentní vrstvou, splňující nároky pro potisk výrobků určených k přímému styku s potravinami | ANO | -- |  |
| Rozměr potisku | 196 x 38 | mm |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nápojový kelímek na horké nápoje, objem 0,1 l |
| Výška | 75 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 62 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 41 | mm |  |
| Váha | 17,5 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,3 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,1 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP/Mosten MT 230 | ANO |  |
| Barva - béžová - použité barvy vyhovují požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Rotační sítotisk - jednobarevný potisk s horní ochrannou PU transparentní vrstvou, splňující nároky pro potisk výrobků určených k přímému styku s potravinami | ANO | -- |  |
| Rozměr potisku | 143 x 25 | mm |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Víčko |
| Průměr vnějšího lemu | 82,6 | mm |  |
| Váha | v rozmezí 7,66 – 7,92 | gram |  |
| Materiál | PP/Mosten MT 230 | ANO |  |
| Barva hnědá - použité barvy vyhovují požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Víčka do sebe zapadají | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami | ANO | -- |  |
| Bez potisku | ANO | -- |  |
| Víčko je kompatibilní s kelímkem na horké nápoje o objemu 0,2l, který konstrukčně dokonale uzavírá, těsní a umožňuje konzumaci nápoje přes tzv. pítko | ANO | -- |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastový box s víkem |
| Plastový box pro kelímky 0,5 l dle specifikace boxu o objemu 66 litru, příloha č. 4 ZD | ANO | -- |  |
| Plastový box pro ostatní kelímky dle specifikace boxu o objemu 56 litru, příloha č. 4 ZD | ANO | -- |  |

Požadavky zadavatele na potisk kelímků:

Potisk rotačním sítotiskem

- vícebarevný soutisk

- barevný potisk musí splňovat nároky na přilnavost na povrchu výrobku a jednotlivých vrstev na sobě včetně krycího laku.

- vrchní vrstva potisku musí být bezbarvý krycí lak s chemickou a mechanickou odolností. Při běžném používání a opotřebení dochází k opotřebení a mechanickém poškození. Díky této ochranné vrstvě dochází pouze k poškození průhledné vrstvy ne barevného potisku (více popis podmínky a testování odolnosti a kvality)

- rozměr potisku dle tiskové šablony

- poloha tisku 18 mm od horního okraje.

- výrobcem musí být zaručena barevná stálost proti UV záření.

Potisk IML

- pro výrobu musí být použita dvouvrstvá PP folie (vrstvy folie – barva – folie)

- Spodní folie tl. 0,08 mm a horní krycí folie min 0,02 mm

- poloha a rozměr dle tiskové šablony

- potisk folie do spadu, bez nepotištěných okrajů.

- požadavek na chemickou a mechanickou odolnost. Při běžném mechanickém poškození dojde pouze k poškození průhledné vrstvy ne barevného potisku (více popis podmínky a testování odolnosti a kvality)

- prohlášení o shodě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) o materiálech a předmětech z plastů a barev určených pro styk s potravinami

- výrobcem musí být zaručena barevná stálost proti UV záření.

V 	dne

…………………………………………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka